附录1  竞赛样题图纸

焊接技术比赛样卷

每位选手需要焊接四个模块的试件，合计时间300分钟（5小时）。

总分：100分。（技能试题95分，规范操作（5分）

模块A板对接焊条电弧焊仰焊（20分, 60分钟）

母材材料Q235，厚度δ=10mm，长宽250×125 mm

图1：模块一焊接装配图

图2：模块一装配示意图

技术要求：

- 要求单面焊双面成形；

- 钝边与间隙自定；

- 坡口60°，两端不得安装引弧板、熄弧板；

- 焊件一经施焊不得更换和改变焊接位置；

- 点固焊时允许做反变形、点固焊要求一次完成。

模块B 管对接气体保护焊45°固定焊,（20分, 60分钟）

母材材料20，直径和壁厚Φ114×8mm×115mm

保护气体：纯Ar、混合气（CO2 .20%+Ar.80%）

图1：模块二焊接装配图

技术要求：

- 要求单面焊双面成形；

2.钝边与间隙自定；

3.坡口60°；

4.定位焊在正面坡口内，氩弧焊打底只能焊接一层；

5.焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置。